中国与马来西亚坐便器技术要求对比

| 序号 | 检 验 项 目 | GB 6952-2005要求及检测方法 | MS 147/要求及检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 材料 | 陶瓷：任何部位坯体厚度≥6mm | 水箱和盖的厚度不小于6mm |
| 2. | 吸水率 | 瓷质E≤0.5%；陶质8.0%≤E≤15.0%。 煮沸法：煮沸2h，并在蒸馏水中浸泡20h，记录试样的质量。 | 单个值≤0.75%，平均值≤0.5%。 真空法：压力4kpa的真空装置中保持至少60min后在蒸馏水中煮沸20min。 |
|  | 耐化学腐蚀 |  | 在醋酸、柠檬酸、盐酸、氢氧化钠、硬脂酸钠、硫酸六种溶液中浸泡后无变化。 |
| 3. | 耐污性 |  | 0.5%甲基蓝水溶液、10%次氯酸钠水溶液、3%过氧化氢水溶液、乙酸戊酯、四氯化碳、13g/L碘酒六种溶液污染后能洗净。 |
| 4. | 抗龟裂 | 氯化钙煮沸法：在饱合氯化钙溶液中煮沸1.5小时，放入（2~3）℃的冰水中急冷5分钟，在稀释红墨水溶液中浸泡2小时后查裂。 | 蒸压釜法：将试样放入330-360kPa的蒸压釜中保持10h，冷却至室温放入染料溶液中浸泡7h后查裂。 |
| 5. | 排污口 | 安装距：（下排式：305；400；200。后排式：100；180） 外径：（下排式：≤100；后排式：≤107） | 安装距：后排式185±10；外径：≤110 |
| 6. | 水封深度 | ≥50mm | ≥50mm |
| 7. | 水封面积 | ≥100×85mm | ≥120×85mm |
| 8. | 过球直径 | 能通过直径为41mm的固体球 | 43mm |
| 9. | 便器用水量 | 节水型≤6L；普通型≤9L | 单档： 6L。双档：6/3L |
| 10. | 水封回复 | ≥50mm |  |
| 11. | 洗净功能 | 墨线累积长度：≤50mm；单段墨线长度：≤13mm | 出水口以下50mm处20g锯末残留面积小于50cm2。 |
| 12. | 固体物排放 | 小球试验：100个φ（19±0.4）㎜质量为（3.01±0.15）的聚丙烯球。三次冲出平均数≥85 混合颗粒试验：A聚乙烯颗粒：65g（约2500个）直径为（3.80±0.25）㎜，厚度为（2.64±0.38）㎜；B尼龙球：100个直径为（6±0.25）㎜质量应在（13～15）g的。残留聚乙烯颗粒三次平均数≤125(5%)；残留尼龙球三次平均数≤5 | 大档：5次中至少4次冲出全部6张新闻纸；人造大便：5次中至少4次，所有的4块人造大便都被冲出排污口；5次中至少4次，相对密度最小1.05，直径为43±0.5mm的球被冲出 小档： 5次中至少4次冲出全部6张两层厚的厕纸，最小尺寸100mm×100mm。 |
| 13. | 污水置换 | 大档稀释率≥100；小档稀释率≥17 |  |
| 14. | 排水管道输送特性 | 球的平均传输距离≥12 |  |
| 15. | 防溅污性 | 不得有直径大于5mm的水滴溅到模板上 |  |
| 16. | 耐荷重性 | 承受2.2kN的荷重10min，无变形或任何可见破损 | 承受4.0kN荷重保持60min无变形或任何可见破损 |
| 17. | 防虹吸功能 | 0.08MPa冲水装置应具有防虹吸功能 | 0.055MPa的真空度下维持30s能防虹吸 |
| 18. | 漏水试验 | 产品与给水和排水系统之间的连接安装，应按生产厂的安装说明进行，且在不小于0.10MPa静水压下保持15min无渗漏 |  |