中国与台湾地区坐便器技术要求对比

| 序号 | 检 验 项 目 | GB 6952-2005要求及检测方法 | CNS 3220/3221要求及检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 材料 | 陶瓷：任何部位坯体厚度≥6mm |  |
| 2. | 吸水率 | 瓷质E≤0.5%；陶质8.0%≤E≤15.0%。 煮沸法：煮沸2h，并在蒸馏水中浸泡20h，记录试样的质量。 | 墨水渗透性：墨水浸泡1h，渗透3mm以下 |
| 3. | 抗龟裂 | 氯化钙煮沸法：在饱合氯化钙溶液中煮沸1.5小时，放入（2~3）℃的冰水中急冷5分钟，在稀释红墨水溶液中浸泡2小时后查裂。 | 饱和蒸汽压1Mpa下1小时无裂纹 |
| 4. | 排污口 | 安装距：（下排式：305；400；200。后排式：100；180） 外径：（下排式：≤100；后排式：≤107） | 安装距：240,260,280,300,320,340,400 外径：≤88 |
| 5. | 水封深度 | ≥50mm | ≥50mm |
| 6. | 水封面积 | ≥100×85mm |  |
| 7. | 过球直径 | 能通过直径为41mm的固体球 | 喷射式：53mm；其他38mm |
| 8. | 便器用水量 | 节水型≤6L；普通型≤9L | 节水型≤6L/3L；普通型≤9L/4.5L |
| 9. | 水封回复 | ≥50mm |  |
| 10. | 洗净功能 | 墨线累积长度：≤50mm；单段墨线长度：≤13mm | 墨线全部冲洗干净 |
| 11. | 固体物排放 | 小球试验：100个φ（19±0.4）㎜质量为（3.01±0.15）的聚丙烯球。三次冲出平均数≥85 混合颗粒试验：A聚乙烯颗粒：65g（约2500个）直径为（3.80±0.25）㎜，厚度为（2.64±0.38）㎜；B尼龙球：100个直径为（6±0.25）㎜质量应在（13～15）g的。残留聚乙烯颗粒三次平均数≤125(5%)；残留尼龙球三次平均数≤5 | 7张卫生纸全部冲出 |
| 12. | 污水置换 | 大档稀释率≥100；小档稀释率≥17 |  |
| 13. | 排水管道输送特性 | 球的平均传输距离≥12 |  |
| 14. | 防溅污性 | 不得有直径大于5mm的水滴溅到模板上 |  |
| 15. | 耐荷重性 | 承受2.2kN的荷重10min，无变形或任何可见破损 |  |
| 16. | 防虹吸功能 | 0.08MPa冲水装置应具有防虹吸功能 |  |
| 17. | 漏水试验 | 产品与给水和排水系统之间的连接安装，应按生产厂的安装说明进行，且在不小于0.10MPa静水压下保持15min无渗漏 | 盛水10h，不渗漏 |
| 18. | 漏气试验 |  | 245pa压力不泄露 |
| 19. | 耐急冷性 |  | 110℃至冷水中坯体及釉面皆无裂纹 |