中新坐便器技术要求对比

| 序号 | 检 验 项 目 | GB 6952-2005要求及检测方法 | SS 378//379-1996要求及检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 材料 | 陶瓷：任何部位坯体厚度≥6mm |  |
| 2. | 吸水率 | 瓷质E≤0.5%；陶质8.0%≤E≤15.0%。 煮沸法：煮沸2h，并在蒸馏水中浸泡20h，记录试样的质量。 |  |
| 3. | 抗龟裂 | 氯化钙煮沸法：在饱合氯化钙溶液中煮沸1.5小时，放入（2~3）℃的冰水中急冷5分钟，在稀释红墨水溶液中浸泡2小时后查裂。 |  |
| 4. | 排污口 | 安装距：（下排式：305；400；200。后排式：100；180） 外径：（下排式：≤100；后排式：≤107） | 外径：≤110 |
| 5. | 水封深度 | ≥50mm | ≥50mm |
| 6. | 水封面积 | ≥100×85mm | ≥120×85mm |
| 7. | 过球直径 | 能通过直径为41mm的固体球 | 43mm |
| 8. | 便器用水量 | 节水型≤6L；普通型≤9L | ≤4.5L |
| 9. | 水封回复 | ≥50mm |  |
| 10. | 安全水位 | CL线高于溢流水位至少25mm；工作水位线低于溢流口不超过38mm | 盈溢水位高于工作水位60mm |
| 11. | 洗净功能 | 墨线累积长度：≤50mm；单段墨线长度：≤13mm | 残留锯末不大于50 cm2 |
| 12. | 固体物排放 | 小球试验：100个φ（19±0.4）㎜质量为（3.01±0.15）的聚丙烯球。三次冲出平均数≥85。 混合颗粒试验：A聚乙烯颗粒：65g（约2500个）直径为（3.80±0.25）㎜，厚度为（2.64±0.38）㎜；B尼龙球：100个直径为（6±0.25）㎜质量应在（13～15）g的。残留聚乙烯颗粒三次平均数≤125(5%)；残留尼龙球三次平均数≤5 | 12张密度应该在35到42克每平方米之间的纸，5次中至少4次清洗干净； 密度在1.075至1.080之间直径43±0.5毫米的球，5次中至少4次冲出。 尺寸大约为360mm×340mm的毛巾，5次中至少4次冲出。 |
| 13. | 污水置换 | 大档稀释率≥100；小档稀释率≥17 |  |
| 14. | 排水管道输送特性 | 球的平均传输距离≥12 |  |
| 15. | 防溅污性 | 不得有直径大于5mm的水滴溅到模板上 |  |
| 16. | 耐荷重性 | 承受2.2kN的荷重10min，无变形或任何可见破损 | 能承受4.00±0.05 kN的荷重1h而没有任何裂纹或永久变形 |
| 17. | 防虹吸功能 | 0.08MPa冲水装置应具有防虹吸功能 | 不产生虹吸 |
| 18. | 漏水试验 | 产品与给水和排水系统之间的连接安装，应按生产厂的安装说明进行，且在不小于0.10MPa静水压下保持15min无渗漏 |  |