中国与欧盟坐便器技术要求对比

| 序号 | 检 验 项 目 | GB 6952-2005要求及检测方法 | BS EN 997-2003要求及检测方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1类 | 2类 |
| 1. | 材料 | 陶瓷：任何部位坯体厚度≥6mm | 陶瓷或不锈钢材质 |  |
| 2. | 吸水率 | 瓷质E≤0.5%；陶质8.0%≤E≤15.0%。 煮沸法：煮沸2h，并在蒸馏水中浸泡20h，记录试样的质量。 | 平均吸收率不得超过0.5% 煮沸法：测定煮沸2h再浸泡20h后的吸水率 |  |
| 3. | 耐化学腐蚀 |  |  | 进水阀在硬度为：CaCO3 230±20ppm的水中20000次 |
| 4. | 抗龟裂 | 氯化钙煮沸法：在饱合氯化钙溶液中煮沸1.5小时，放入（2~3）℃的冰水中急冷5分钟，在稀释红墨水溶液中浸泡2小时后查裂。 |  |  |
| 5. | 排污口 | 安装距：（下排式：305；400；200。后排式：100；180） 外径：（下排式：≤100；后排式：≤107） |  |  |
| 6. | 水封深度 | ≥50mm | ≥50mm |  |
| 7. | 水封面积 | ≥100×85mm |  |  |
| 8. | 过球直径 | 能通过直径为41mm的固体球 |  |  |
| 9. | 便器用水量 | 节水型≤6L；普通型≤9L | 4L、5L、6L、7L、9L | 6L；大档≤6L 、小档≤大挡2/3 |
| 10. | 后续用水量 |  | 2.5L或2.8L | 大档：不少于全部冲水量的40% |
| 11. | 冲洗流量 |  |  | 大档≥1.85L/s；小档≥1.6L/s。 |
| 12. | 水封回复 | ≥50mm |  |  |
| 13. | 洗净功能 | 墨线累积长度：≤50mm；单段墨线长度：≤13mm | 残留锯末不大于50 cm2 |  |
| 14. | 固体物排放 | 小球试验：100个φ（19±0.4）㎜质量为（3.01±0.15）的聚丙烯球。三次冲出平均数≥85 混合颗粒试验：A聚乙烯颗粒：65g（约2500个）直径为（3.80±0.25）㎜，厚度为（2.64±0.38）㎜；B尼龙球：100个直径为（6±0.25）㎜质量应在（13～15）g的。残留聚乙烯颗粒三次平均数≤125(5%)；残留尼龙球三次平均数≤5 | 卫生纸排放：5次测试至少4次12张卫生纸全部冲出； 每次使用50个塑料球，总共进行五次冲洗，至少85%的球被冲出。 | 大档：最初6次或10次中至少有8次四个人造大便全部排出。 小档：最初6次或10次中至少有8次全部厕纸排出。 |
| 15. | 污水置换 | 大档稀释率≥100；小档稀释率≥17 |  | 大档：浓度不大于1%； 小档：浓度不大于6%。（高锰酸钾溶液） |
| 16. | 排水管道输送特性 | 球的平均传输距离≥12 |  |  |
| 17. | 防溅污性 | 不得有直径大于5mm的水滴溅到模板上 | 不得有水溅到地面 |  |
| 18. | 耐荷重性 | 承受2.2kN的荷重10min，无变形或任何可见破损 | 壁挂式和非陶瓷坐便器及配件应能承受4.00±0.05 kN的荷重1h而没有任何裂纹或永久变形 |  |
| 19. | 防虹吸功能 | 0.08MPa冲水装置应具有防虹吸功能 |  | 无虹吸 |
| 20. | 漏水试验 | 产品与给水和排水系统之间的连接安装，应按生产厂的安装说明进行，且在不小于0.10MPa静水压下保持15min无渗漏 | 无渗漏 |  |