中国和美加坐便器技术要求对比

| 序号 | 检 验 项 目 | GB 6952-2005要求及检测方法 | ASME A112.19.2-2008/CSA B45.1-08要求及检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 材料 | 陶瓷：任何部位坯体厚度≥6mm | 任何部位坯体厚度≥6mm |
| 2. | 吸水率 | 瓷质E≤0.5%；陶质8.0%≤E≤15.0%。 煮沸法：煮沸2h，并在蒸馏水中浸泡20h | 瓷质：吸水率不超过0.5%；非瓷质吸水率不应超过15%。 煮沸法：测定煮沸2h再浸泡18h |
| 3. | 耐化学腐蚀 |  |  |
| 4. | 抗龟裂 | 氯化钙煮沸法：在饱合氯化钙溶液中煮沸90min，放入（2~3）℃的冰水中急冷5分钟，在稀释红墨水溶液中浸泡2小时后查裂。 | 氯化钙煮沸法：在饱合氯化钙溶液中煮沸90min，放入（2~3）℃的冰水中急冷5分钟，在1%亚甲基兰溶液中浸泡12h后查裂。 |
| 5. | 排污口 | 安装距：（下排式：305；400；200。后排式：100；180） 外径：（下排式：≤100；后排式：≤107） | 安装距：254mm，305mm，356mm；后排式：190mm 外径：下排≤95mm；后排直出≤102mm；后排斜出≤95mm 安装空间：后排斜出、下排≥184mm；后排直出≥140mm |
| 6. | 水封深度 | ≥50mm | ≥51mm |
| 7. | 水封回复 | ≥50mm | ≥51mm |
| 8. | 水封面积 | ≥100×85mm | ≥125mm×100mm |
| 9. | 过球直径 | 能通过直径为41mm的固体球 | 能通过直径为38mm的固体球 |
| 10. | 坐便器高度 |  | 成人坐便器边缘高度至少343mm；少年坐便器边缘高度在267mm至343mm之间；儿童坐便器边缘高度在241mm至267mm之间。 |
| 11. | 安全水位 | CL线高于溢流水位至少25mm；工作水位线低于溢流口不超过38mm | CL线高于溢流水位至少25mm；工作水位线低于溢流口不超过38mm |
| 12. | 便器用水量 | 节水型≤6L；普通型≤9L | 高效节水型：4.8L；节水型：6.0L；普通型：13.2L |
| 13. | 洗净功能 | 墨线累积长度：≤50mm；单段墨线长度：≤13mm | 墨线累积长度：≤50mm；单段墨线长度：≤13mm |
| 14. | 固体物排放 | 小球试验：100个φ（19±0.4）㎜质量为（3.01±0.15）的聚丙烯球。三次冲出平均数≥85 混合颗粒试验：A聚乙烯颗粒：65g（约2500个）直径为（3.80±0.25）㎜，厚度为（2.64±0.38）㎜；B尼龙球：100个直径为（6±0.25）㎜质量应在（13～15）g的。残留聚乙烯颗粒三次平均数≤125(5%)；残留尼龙球三次平均数≤5 | (a)2500颗圆柱形高密度聚乙烯颗粒：(ⅰ)重量：65±1g；(Ⅱ)直径：4.2±0.4mm；(Ⅲ)厚度：2.7±0.3mm；(Ⅳ)密度：951±10kg/m3； (b)100个尼龙球：(ⅰ)重量：15.5±0.5g；(Ⅱ)直径：6.35±0.25mm；(Ⅲ)密度：1170±20kg/m3； 可见的颗粒数量不超过125个，可见的尼龙球数量不超过5个 |
| 15. | 混合介质 |  | 20块白色合成聚氨酯海绵：20×20±1×28±3mm，新的干燥时密度为17.5±1.7kg/m3。 8个使用带光泽的牛皮纸制作的纸球：190±1×150±6mm，每令15磅，486张。 平均22个混合介质应在首次冲水中被冲出卫生设备。如有遗留，则应在第二次冲水中被冲出。 |
| 16. | 污水置换 | 大档稀释率≥100；小档稀释率≥17 |  |
| 17. | 排水管道输送特性 | 球的平均传输距离≥12m | 球的平均传输距离≥12.2m |
| 18. | 防溅污性 | 不得有直径大于5mm的水滴溅到模板上 |  |
| 19. | 耐荷重性 | 承受2.2kN的荷重10min，无变形或任何可见破损 | 承受2.2kN的荷重10min，无变形或任何可见破损 |
| 20. | 防虹吸功能 | 真空度0.08MPa时应具有防虹吸功能 | 真空度0.085MPa时应具有防虹吸功能 |
| 21. | 漏水试验 | 产品与给水和排水系统之间的连接安装，应按生产厂的安装说明进行，且在不小于0.10MPa静水压下保持15min无渗漏 | 调节静压力到550kPa。水箱进水阀应设定在全开流量，保持水流5min。不溢流 |